Hacienda® caminos

.................... m2 polygonales Plattensystem Hacienda® caminos, zweischichtig, mit Fase F4 – abgerundet und gewellt, mit Abstandhalter, in farbig und unbearbeiteter Oberfläche liefern und fachgerecht nach Vorschrift des Herstellers, unter Beachtung der geltenden Verlegevorschriften, nach Plan der Variation HC01 oder HC02 verlegen.

Der Fugenabstand muss mindestens 12 mm betragen. Die Fugen sind mit einer gewaschenen Gesteinskörnung 0/2 oder 0/4 oder Edelsplitt 1/3 oder 2/4 zu verschließen und anschließend zu säubern. Der Plattenbelag darf nicht eingerüttelt werden. Die Verlegearbeiten sind einschließlich aller Nebenarbeiten für Randanpassung und Anarbeitung an Einbauten in der Plattenfläche durchzuführen.

Produkt aus CO2-Neutraler Produktion (Zertifiziert von Fokus Zukunft).

Steinqualität: 		DIN EN 1339, Qualität PLDTI4

Plattendicke:		5,5 cm

Lieferformation:	3-Stein-System – Formate einzeln nicht lieferbar

Bewertungsgruppe:	Gleit-/Rutschwiderstand R13

Farbe*:		terra grau beige, terra beige

* Nichtzutreffendes streichen

Lieferant:		F. C. Nüdling Betonelemente GmbH + Co. KG

Ruprechtstraße 24

36037 Fulda

Preis je m²:		Euro ...............................

Preis Gesamt:		Euro ...............................