Hacienda® campo

.................... m2 polygonales Pflastersystem Hacienda® campo, zweischichtig, mit Fase F4 – abgerundet und gewellt, mit Abstandhalter und Oberfläche farbig und unbearbeitet liefern und fachgerecht nach Vorschrift des Herstellers, unter Beachtung der geltenden Verlegevorschriften, nach Plan der Variation HC10 oder HC11 verlegen.

Der Fugenabstand muss mindestens 3 - 4 mm betragen. Die Fugen sind mit einer gewaschenen Gesteinskörnung 0/2 oder 0/4 oder Edelsplitt 1/3 oder 2/4 zu verschließen und anschließend zu säubern. Der Pflasterbelag darf nur mit einem Flächenrüttler mit Gummischürze abgerüttelt werden. Die Verlegearbeiten sind einschließlich aller Nebenarbeiten für Randanpassung und Anarbeitung an Einbauten in der Plattenfläche durchzuführen.

Produkt aus CO2-Neutraler Produktion (Zertifiziert von Fokus Zukunft).

Steinqualität:		DIN EN 1338, Qualität DI

Pflasterdicke:		8 cm

Lieferformation:	3-Stein-System – Formate einzeln nicht lieferbar

Bewertungsgruppe:	Gleit-/Rutschwiderstand R13

Farbe*:		terra grau beige

* Nichtzutreffendes streichen

Lieferant:		F. C. Nüdling Betonelemente GmbH + Co. KG

Ruprechtstraße 24

36037 Fulda

Preis je m²:		Euro ...............................

Preis Gesamt:		Euro ...............................