# Winkelstützen

Stahlbeton-Winkelstützelemente aus Beton C30/37, Betondeckung min. 25 mm, Bewehrung mit Betonstahl 500 M/S, in der Oberfläche Sichtbeton grau, glatt, Innenseite und Fußseite rau abgerieben, liefern und höhen- und fluchtgerecht auf einem frostsicherem Oberbau, bestehend aus einer min. 10 cm dicken Betonschicht C16/20 und einer 5 cm dicken Estrichmischung, versetzen. Alle sichtbaren Kanten gefast (10x10 mm) . Fertigung gemäß DIN 1045-1: 2001-07. Elemente mit Versetzösen an der Element-Fußseite, geeignet zum Versetzen und zum Verbinden der einzelnen Elemente untereinander. Verbinden der Elmente mit Rundstahl d = 16 mm durch die Ösen*. Stoßfugen werden mittels einer 25 cm breiten Bitumenschweißbahn abgedeckt.

.......... Stk. Winkelstützelement in den Abmessungen:

Bauhöhe: 	55*/80*/105*/130*/155*/180*/205*/230*/255*/280*/305* cm

Fußlänge: 	ist der Bauhöhe entsprechend angepasst

Wandung:	Wandungsdicke abgestimmt auf die Belastung, jedoch min. 12 cm

Baulänge:	100* / 50*  cm

Oberfl./Farbe:	Sichtbeton grau, – Sichtseite Außen (Standard)*/Innen (Optional)*

Gestrahlt  grau*/ dunkelgrau* – Sichtseite Außen (Standard)*/Innen (Optional)*

Lastfall:	VKL 5 KN/m² und/oder Böschung bis 20° Neigung*

VKL 16,7 KN/m² (SLW30), bei einem Mindestabstand von 100 cm zur Mauerkrone*

VKL 33,3 KN/m² (SLW60), bei einem Mindestabstand von 100 cm zur Mauerkrone

Expos.klasse:	XC4, XF1

Preis je Einheit € ....................				Gesamt € ....................

.......... Stk. Winkelstützelement als einteilige Außenecke 90° in den Abmessungen:

Bauhöhe: 	55*/80*/105*/130*/155* cm

Fußlänge:	ist der Bauhöhe entsprechend angepasst cm

Wandung:	Wandungsdicke abgestimmt auf die Belastung, jedoch min. 12 cm

Baulänge:	50/50  cm

Oberfl./Farbe:	Sichtbeton grau, – Sichtseite Außen (Standard)*/Innen (Optional)*

Gestrahlt  grau*/ dunkelgrau* – Sichtseite Außen (Standard)*/Innen (Optional)*

Lastfall:	VKL 5 KN/m² und/oder Böschung bis 20° Neigung*

VKL 16,7 KN/m² (SLW30), bei einem Mindestabstand von 100 cm zur Mauerkrone*

VKL 33,3 KN/m² (SLW60), bei einem Mindestabstand von 100 cm zur Mauerkrone

Expos.klasse:	XC4, XF1

Preis je Einheit € ...................				Gesamt € ......................

.......... Stk. Winkelstützelement als einteilige Innenecke 90° in den Abmessungen:

Bauhöhe:	55*/80*/105*/130*/155* cm

Fußlänge:	ist der Bauhöhe entsprechend angepasst cm

Wandung	Wandungsdicke abgestimmt auf die Belastung, jedoch min. 12 cm

Baulänge:	50/50  cm

Oberf./Farbe:	Sichtbeton grau, – Sichtseite Außen (Standard)*/Innen (Optional)*

Gestrahlt  grau*/ dunkelgrau* – Sichtseite Außen (Standard)*/Innen (Optional)*

Lastfall:	VKL 5 KN/m² und/oder Böschung bis 20° Neigung*

VKL 16,7 KN/m² (SLW30), bei einem Mindestabstand von 100 cm zur Mauerkrone*

VKL 33,3 KN/m² (SLW60), bei einem Mindestabstand von 100 cm zur Mauerkrone

Expos.klasse:	XC4, XF1

Preis je Einheit € ...................				Gesamt € ......................

.......... Stk. Prüffähiger Nachweis der Standsicherheit zu den vorgenannten Positionen

Preis je Einheit € ...................				Gesamt € ......................

Lieferwerk:		FRANZ CARL NÜDLING

Betonelemente GmbH & Co. KG

Ruprechtstr. 24

36037 Fulda

Mit (*) gekennzeichnete Positionen sind Bedarfspositionen. Bei nicht zutreffen bitte streichen!